Protihluková stěna M - S

Protihlukovou stěnu tvoří tři základní prvky – železobetonový sloupek (v alternativě ocelový), železobetonová deska tl. 130 s dřevocementovými dílci MFC Akustik 010 (výrobce MFC MORFICO s.r.o., Olbrachtova 1758, 663 03 Tišnov) a soklový panel.

Stěny vyhovují ustanovení ČSN EN 1794-1 a 2 pro zatížení

Prvky protihlukových stěn

Nosné sloupky

Nosné sloupky jsou ocelové typu železobetonový sloupek typu H, ocelový sloupek HEA, HEB podle potřeby nebo sloupky z válcované trubky opatřené po obou stranách profily U a přivařené na nosný prvek. Velikost a sílu jednotlivých sloupků určí projektant podle požadavku pevnosti v souladu s ČSN EN.

Soklové panely

železobetonový panel délky až 3960 mm tloušťky 130 mm nebo 160 mm a výšky do 1500 mm.

Panely

jsou hlavní částí PHS. Tvoří je nosná železobetonová deska z betonu C 25/30-XF2+XD1-CI 0,4-Dmax 8-S2 na rubové straně a na straně zdroje hluku ze zvukové absorpční vrstvy vyskládané z dřevocementových tvárnic MFC Akustik 010. Z hlediska zvukové pohltivosti jsou zařazeny do kategorie A3 (DLα = 10 dB).

Prvek je vyztužen svařovanou žebírkovou sítí Sz  5-100/ 5-100 , jako distanční výztuž použity pruty   R6, dl. 50 mm.

Jako manipulační kotva se používá se vlnová kotva PFEIFER  Rd 14x2,0.

Základy, sloupky, protihlukové panely a uzavírací horní profily (stříšky).

Základy jsou tvořeny vrtanými pilotami a sloupky, nebo sloupky osazenými v základových patkách, spojených navzájem základovým pasem.

Nosné sloupky jsou ocelové typu železobetonový sloupek typu H, ocelový sloupek HEA, HEB podle potřeby nebo sloupky z válcované trubky opatřené po obou stranách profily U a přivařené na nosný prvek. Velikost a sílu jednotlivých sloupků určí projektant podle požadavku pevnosti v souladu s ČSN EN.

Nosná konstrukce stěny je tvořena sloupy HEA a HEB 160 až 200 z FE 360/430 o výšce 2000, 3000, 4000, 5000 mm a příčkou 2000, až 6000 mm, vybavenými příslušnými deskami a otvory pro kotvení k podkladu prostřednictvím šroubů.

Nosné sloupky jsou buď pohledově přiznané nebo překryté dřevocementovou deskou MFC 010.

Zpracoval dne 21.12.2006, ing. Ivo Machek, technický ředitel a.s.